敦煌市阳关镇学校实验楼绿色建材产品性能检测报告

一、预拌混凝土检测报告

检测标准：GB/T 14902-2012《预拌混凝土》

检测结果：抗压强度 32.5MPa，坍落度 160mm，符合设计要求，具备绿色建材认证。

二、高强度钢筋检测报告

检测标准：GB 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》

检测结果：屈服强度 435MPa，抗拉强度 620MPa，伸长率 25%，符合 HRB400E 要求，具备绿色建材认证。

三、加气混凝土砌块检测报告

检测标准：GB/T 11968-2019《蒸压加气混凝土砌块》

检测结果：干密度 625kg/m³，抗压强度 3.5MPa，导热系数 0.18W/(m・K)，符合设计要求，具备绿色建材认证。

四、岩棉保温板检测报告

检测标准：GB/T 11835-2016《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》

检测结果：导热系数 0.040W/(m・K)，燃烧性能 A 级，符合设计要求，具备绿色建材认证。

五、水性环保涂料检测报告

检测标准：GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物 (VOC) 含量的测定》

检测结果：VOCs 含量 8.5g/L，苯系物未检出，符合绿色产品要求，具备绿色建材认证。