防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告

文件名称： 《见逢岁聿项目-防水材料性能检测报告（摘要）》

1. JS复合防水涂料检测结果：

拉伸强度： 1.8 MPa（标准要求≥1.2 MPa），合格。

断裂伸长率： 220%（标准要求≥200%），合格。

不透水性： 0.3 MPa，30min不渗漏，合格。

环保性： 游离甲醛、苯、甲苯及二甲苯未检出，符合室内绿色建材标准。

2. 墙面防潮材料检测：

吸水率： 墙面瓷砖吸水率 ≤ 0.5%，具备极佳的抗渗透能力。

防霉性能： 防水石膏板经检测符合 GB/T 1741 标准，防霉等级达 0级（最高级）。

3. 现场闭水试验记录：

测试区域： 1层至3层所有康养客房卫生间。

测试结论： 经48小时蓄水，楼板底面无湿渍、无渗漏，管道根部密封严密，符合验收标准。