防水、防潮材料产品说明书及检测报告

一、产品基本信息

产品名称： 聚氨酯防水涂料（双组分）

型号规格： PU-Ⅰ型

生产厂家： 东方雨虹防水技术股份有限公司

执行标准： GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》

产品特点： 该产品为双组分反应固化型防水涂料，由A组分（异氰酸酯预聚体）与B组分（固化剂）按1:2比例混合后涂刷，固化后形成连续、致密、高弹性的防水膜，具有优异的耐水、耐腐蚀、耐低温及抗裂性能，适用于地下室、屋面及室内潮湿区域的防水工程。

二、产品性能参数

| 检测项目 | 技术指标 | 检测结果 | 判定 |

|---------|---------|---------|------|

| 固体含量，% | ≥92 | 94.2 | 合格 |

| 拉伸强度，MPa | ≥2.0 | 2.6 | 合格 |

| 断裂伸长率，% | ≥450 | 520 | 合格 |

| 低温弯折性（-35℃，1h） | 无裂纹 | 无裂纹 | 合格 |

| 不透水性（0.3MPa，30min） | 不透水 | 不透水 | 合格 |

| 粘结强度（与混凝土），MPa | ≥0.5 | 0.8 | 合格 |

| 耐碱性（饱和Ca(OH)₂溶液，168h） | 无起泡、开裂 | 无起泡、开裂 | 合格 |

| 加热伸缩率，% | -4.0～+1.0 | -0.8 | 合格 |

三、产品检测报告

检测机构： 国家建筑材料测试中心

报告编号： GJCL-2025-0823

检测日期： 2025年8月15日

样品状态： 外观均匀、无杂质

主要检测结果摘要：

1. 拉伸强度与断裂伸长率：经标准养护后，拉伸强度实测值为2.6MPa，断裂伸长率为520%，两项指标均优于国家标准要求，表明涂膜具备良好的抗变形能力，适用于结构裂缝、沉降等工况下的防水需求。

2. 低温性能：在-35℃环境下弯折1小时，涂膜表面无裂纹，满足严寒C区冬季低温施工及使用要求。

3. 不透水性：在0.3MPa水压作用下持续30分钟，试件背面无水迹渗透，表明涂膜具有优异的抗水压能力，适用于地下室及屋面防水工程。

4. 粘结强度：与混凝土基层的粘结强度为0.8MPa，远高于标准限值0.5MPa，可有效防止涂膜空鼓、脱落。

5. 耐碱性：在饱和氢氧化钙溶液中浸泡168小时后，涂膜无起泡、无开裂，具有良好的耐腐蚀性能，适用于与水泥基材接触的长期潮湿环境。

四、应用建议与施工注意事项

1. 基层应坚实、平整、干燥、无浮灰，含水率不大于9%。

2. 涂刷前应涂刷专用基层处理剂，增强粘结力。

3. 采用十字交叉法涂刷，每道涂膜厚度控制0.5-0.8mm，总厚度不小于1.5mm。

4. 阴阳角、管根、地漏等节点处应增设玻纤网格布增强，附加层宽度不小于250mm。

5. 涂膜实干后方可进行下一道工序，施工后48小时内避免泡水或踩踏。

五、结论

该聚氨酯防水涂料各项性能指标均符合国家标准GB/T 19250-2013的要求，低温性能优异、粘结强度高、不透水性能可靠，适用于本项目中地下室、屋面种植区及室内潮湿区域的防水防潮工程。建议严格按照施工规范操作，确保防水层的长期可靠性。