益阳市南县实幼集团鸿雁湖园区建设项目配套工程设计说明书

一、概述

1、设计依据

1）、建设单位提供的本工程有关资料和设计合同；

2）、《城市道路工程设计规范》CJJ37—2012

《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012

《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013

《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012

《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010

《无障碍设计规范》GB50763-2012

《室外排水设计规范》GB50014-2006（2014版）

《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）

《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011

现行国家及行业其他有关规范、规程及标准等。

2、设计范围及技术标准

根据建设单位意见，本次设计的益阳市南县实幼集团鸿雁湖园区建设项目配套工程，其中道路总长约为386米，其中A段宽4米，B段宽为10米，C段宽为4米。具体详见平面图。

二、设计内容

1、平面设计

1）、线形控制依照规划定线，全线为一直线。

2）、交叉口、道口、人行通道按规划结合项目位置留置。

3）、人行道上的单位出入口、街坊路口、人行横道路口，均采用无障碍设计，人行道上设置盲道。

2、横断面设计

1）、断面形式：一块板。

2）、标准断面布置：A段：车行道4米。

B段：车行道10米。

C段：车行道4米。

3）、路面横坡：车行道1.5%，人行道2.0%。

4）、车行道路缘石高度设计为15cm。

3、纵断面设计

1）、纵断面设计依据规划及现状控制点，起点与现状道路接顺。

2）、道路纵坡0.3%。

3）、纵断面设计标高为行车道中心线标高。

4、路基、路面设计

1)、清表后，首先应将场地处理干净，去掉地表的浮砂、树根、草皮等杂物和有机质腐殖质等，再按路基填土要求分层填筑路基。

路基回弹模量大于20MPa。如遇地下水位接近或高于路槽底面标高时，应尽量采取有效的施工措施，疏干土基或降低地下水位。

路基填料最小强度和填料最大粒径见下表：

| 项目分类 |  | 路床表面以下 深度（cm） | 填料最小CBR值 | 填料最大粒径（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 上路床 | 0～30 | 8 | 10 |
|  | 下路床 | 30～80 | 5 | 10 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 4 | 15 |
|  | 下路堤 | 150以下 | 3 | 15 |
| 零填及路堑床 |  | 0～30 | 8 | 10 |
|  |  | 30～80 | 5 | 10 |

路基压实度要求见下表：

| 深 度 （cm） |  | 压实标准（%） |
| --- | --- | --- |
| 填方 | 0～80 | 92 |
|  | 80～150 | 91 |
|  | 150以下 | 90 |
| 挖方 | 0～30 | 92 |

2）、填方边坡坡率1:1.5挖方边坡1:1。

3）丶机动车道（新建路段）采用：

4cm厚 AC-13细粒式SBS改性沥青砼

PC-3乳化沥青粘层，用量0.6L/m2

6cm厚 AC-20中粒式重交沥青混凝土

1cm厚同步碎石封层+透层

20cm厚 5%水泥稳定碎石

20cm厚 4.5%水泥稳定碎石

压实路基

4)、路缘石采用麻石材质，M10水泥砂浆安砌。

5)、人行道为：

5cm厚麻石板

3cm1:3水泥砂浆铺砌

15cm厚C20素混凝土基础。

6)、EPDM结构图为：

13厚蓝色EPDM面层

20cmC30混凝土

15cm水泥稳定碎石

素土夯实≥92%

7)、无障碍设计

为建设城市的无障碍环境，提高人民社会生活质量，确保行动不便者能方便、安全使用城市道路，进行无障碍设计如下：

① 人行道在各种路口凡被立缘石断开的地方均应设置缘石坡道。缘石坡道设置应与大型公共建筑的无障碍设置相协调。

② 缘石坡道应设在人行道的范围内，并与人行横道相对应。缘石坡道的坡面应平整，且不应光滑，坡道下口高出车行道≤10mm。

③ 缘石坡道基层结构做法与人行道基层结构做法相同。

④ 三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.2m；正面及侧面的坡度不应大于1：12

⑤ 人行道设置的盲道位置和走向，应方便残疾人安全行走和顺利到达无障碍设施位置，具体设置如下：

a、指引残疾人行走的盲道为条形的行进盲道，在行进盲道的起点、终点及拐弯处设圆点形的提示盲道。

b、行进盲道设在距离树池0.5米处，宽度为0.5米。转弯处的行进盲道与人行道保持走向一致。

c、提示盲道的设置如下：

·行进盲道的起点和终点设提示盲道，其长度大于行进盲道的宽度。

·行进盲道的转弯处设提示盲道，其长度大于行进盲道的宽度。

·人行道中有台阶、坡道和障碍物时，在相距0.5米处设提示盲道。

·距人行横道入口、广场入口等0.5米处设提示盲道，其长度与各入口的宽度相对应。

·提示盲道的宽度为0.5米。

⑥ 盲道砖表面触感部分以下的厚度应与人行道砖一致。盲道的颜色宜为中黄色。

⑦ 盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物。

三、其他

1、征地、拆迁、补偿与安置 ，由建设方根据该设计图与实际情况落实与统计计算。

2、设计图未作要求的部分按照《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》、《城镇道路养护技术规范》（ CJJ 36-2006）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及其他专业技术规范进行施工与检测。

3、交通设施的布置和管理由相关单位组织实施，如与本设计相冲突，另行协商解决。

4、施工前应认真复核现有道路、管道的高程及控制坐标，如有误差，应及时与相关单位联系，妥善解决。

5、施工前认真核准地上、地下管线、房屋与路线的相互关系，尽量保护好原有的管线设施，确有必要挪动管线时，应会同相关部门一起研究解决。

6、消防栓、垃圾筒建设及其它管线的铺设，本设计仅进行说明控制，其施工图设计由各专业部门提供，交建设方编制预算，组织施工。

7、应严格按照先地下，后地上的原则，将所有入地管线施工完成后，方可进行路面、人行道的铺设。

四、施工注意事项

㈠ 安全及文明施工要求

道路工程应严格按照国家部颁规范、行业有关标准、益阳市有关施工规定及本工程施工图设计图纸施工，特别注意严格执行国家及地方关于安全生产及文明施工的各项规章制度，保证施工顺利进行。

1、开工前，施工单位应全面熟悉设计文件，在设计交底的基础上进行现场核对和施工调查，发现问题及时通过项目经理部与相关部门取得联系。

2、施工过程中设立必要的安全警告标志，确保安全施工。

3、施工前请与甲方及有关部门联系并了解现状所有地下各种管线及障碍物规格、位置等并予以现场刨验，必要时请管线产权部门现场监护，以免损坏管线，确保施工安全。

㈡ 施工放线

1、有关水准点及规划桩位等均由项目测量单位负责提供。

2、路基开工前应全面复核中线，确定准确后，固定路线主要控制点、有关水准点及桩位，并按设计线进行放线。

㈢ 路基工程施工

1、路基施工应注意保护生态环境，清除的杂物要妥善处理，不能倾倒于河流水域中。路基填土应选用塑性指数12～26的土质，不能使用液限大于50%、塑性指数大于26的粘质土以及淤泥、沼泽土、含草皮土、生活垃圾和腐殖质土填筑路基，以下土质必须禁止使用：

a、沼泽土、泥炭及淤泥

b、含有树根、树桩、易腐朽物质或有机质含量大于4%的土

c、氯盐含量大于0.5%的土

d、碳酸盐含量大于1%的土

2、路基要分层填筑碾压，每层最大压实厚度不超过30cm，含水量应控制在最佳含水量±2%之内，分别达到相应压实度。如填土土源过湿，碾压有困难时可将土翻晒或掺石灰处理。

3、当道路下的管道管顶至路床厚度小于50cm时，不得使用重碾碾压；采用人工或其它轻型机具夯实，并采用加固措施。

㈣ 水泥稳定碎石基层

基层施工主要按《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）进行，其颗粒和塑性指数应满足规范的规定，基层压实度不低于97％。

水泥稳定碎石基层颗粒级配范围

| 层次 | 通过下列方筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| 上基层 |  | 100 | 90-100 | 60-80 | 29-49 | 15-32 | 6-20 | 0-5 |
| 中基层 | 100 | 93-100 | 75-90 | 50-70 | 29-50 | 15-35 | 6-20 | 0-5 |