卫生间、浴室防水防潮措施及技术参数要求说明

一、设计原则

本工程卫生间及浴室区域严格遵循“防排结合、刚柔相济、整体密封”的原则进行防水防潮设计。地面设置防水层，墙面及顶棚设置防潮层，确保在使用过程中不发生渗漏、霉变现象，保障建筑使用寿命及室内环境健康。

二、地面防水构造措施

2.1 构造层次（由下至上）

- 结构层：现浇钢筋混凝土楼板，随捣随抹光，坡度按设计要求找坡（坡向地漏）。

- 找平层：20mm厚1:3水泥砂浆找平层，要求表面平整、牢固、无空鼓。

- 防水层：采用涂刷型或卷材型防水材料，沿地面连续铺设，并上翻至墙面。

- 保护层：20mm厚1:3水泥砂浆保护层，防止防水层被后续施工破坏。

- 粘结层：专用瓷砖粘结剂。

- 饰面层：防滑地砖，留缝均匀，填缝密实。

2.2 关键节点处理

- 地漏部位：防水层在地漏周边附加处理，地漏低于完成面5~10mm，保证排水顺畅。

- 管道穿楼板：套管高出完成面50mm，管根部位用密封膏嵌实，防水层上翻至套管高度。

- 门口部位：防水层向门口外延伸不少于500mm，门框根部用密封胶处理，防止水分外渗。

- 阴角部位：防水层在墙地面阴角处做圆弧处理（R≥50mm），附加一层防水加强层。

三、墙面防潮措施

3.1 淋浴区墙面

- 防水高度：淋浴区域墙面防水层上翻高度不低于2000mm，宽度超出淋浴范围每边不小于500mm。

- 构造做法：在水泥砂浆找平层上涂刷聚合物水泥防水涂料（JS防水涂料）或铺设防水卷材，厚度及遍数符合设计要求。

- 饰面层：采用瓷砖饰面，留缝不大于3mm，填缝密实，避免水分渗入基层。

3.2 非淋浴区墙面

- 防潮高度：卫生间其他墙面防水层上翻高度不低于300mm，洗手盆、拖布池等用水点位周边上翻至1200mm。

- 防潮层做法：在水泥砂浆找平层上涂刷防潮涂料（如聚合物水泥防潮涂料）一道，或采用防水砂浆抹面。

- 饰面层：瓷砖或防水乳胶漆饰面，保证表面不易吸湿。

3.3 墙面节点处理

- 墙地交接处：墙面防水层应压在地面防水层之上，搭接宽度不小于100mm。

- 管线出墙处：管线周边用密封膏嵌实，防水层上翻至套管根部。

- 门框部位：门框根部用防水砂浆填塞密实，外侧打注密封胶。

四、顶棚防潮措施

4.1 顶棚基层处理

- 卫生间顶棚采用防水型耐水腻子找平，厚度不超过2mm，分遍刮涂，表面平整光洁。

- 混凝土楼板底面如有蜂窝、孔洞，先用防水砂浆修补平整。

4.2 防潮涂层

- 在耐水腻子基层上涂刷防潮底漆一道，干燥后再涂刷防水型乳胶漆面层二道。

- 乳胶漆应具有防霉、耐擦洗性能，适应卫生间潮湿环境。

4.3 管道吊顶区域

- 如设吊顶，应采用防水石膏板或防潮硅钙板，板面涂刷防潮漆。

- 吊顶内通风口设置合理，避免湿气积聚。

五、技术参数要求

5.1 防水材料性能参数

| 材料类型 | 项目 | 技术指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合物水泥防水涂料（JS） | 固体含量 | ≥70% | GB/T 23445-2009 |
|  | 拉伸强度（无处理） | ≥1.8 MPa |  |
|  | 断裂伸长率（无处理） | ≥80% |  |
|  | 低温柔性（Φ10mm棒） | -10℃无裂纹 |  |
|  | 不透水性（0.3MPa，30min） | 不透水 |  |
| 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 | ≥92% | GB/T 19250-2013 |
|  | 拉伸强度 | ≥2.0 MPa |  |
|  | 断裂伸长率 | ≥500% |  |
|  | 低温弯折性 | -35℃无裂纹 |  |
|  | 不透水性（0.3MPa，120min） | 不透水 |  |

5.2 防水层厚度要求

| 部位 | 材料类型 | 最小厚度 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面防水层 | 聚合物水泥防水涂料 | 1.5mm | 切片测量或针测法 |
| 地面防水层 | 聚氨酯防水涂料 | 1.5mm | 切片测量或针测法 |
| 地面防水层 | 自粘改性沥青卷材 | 2.0mm | 切片测量 |
| 墙面防水层（淋浴区） | 聚合物水泥防水涂料 | 1.2mm | 切片测量或针测法 |
| 墙面防潮层（非淋浴区） | 防潮涂料 | 0.6mm | 湿膜厚度控制 |

5.3 找平层及保护层要求

| 项目 | 厚度 | 坡度要求 | 表面平整度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆找平层 | 20mm | 地面坡向地漏，坡度1%~2% | 3mm（2m靠尺） |
| 水泥砂浆保护层 | 20mm | 随防水层坡度 | 4mm（2m靠尺） |
| 瓷砖粘结层 | 3~5mm | — | — |

5.4 密封胶性能要求

| 项目 | 技术指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 位移能力 | ±25级 | GB/T 22083-2008 |
| 拉伸模量（23℃） | ≤0.4 MPa |  |
| 弹性恢复率 | ≥80% |  |
| 防霉性能 | 0级（不长霉） | GB/T 1741-2020 |

六、施工与验收要求

6.1 施工要点

- 基层必须干燥、平整、无浮灰、无油污。

- 防水涂料应分遍涂刷，每遍厚度控制在0.5~0.8mm，前后两遍方向垂直。

- 卷材铺贴应平整、无空鼓，搭接宽度不小于100mm。

- 阴角、管根等节点应附加一层防水加强层，宽度不小于300mm。

- 防水层施工完成后，应进行24小时蓄水试验，蓄水高度最浅处不小于20mm。

6.2 验收标准

- 防水层不得有渗漏、积水现象。

- 防水层与基层粘结牢固，无空鼓、起皮、开裂。

- 节点部位处理符合设计要求，密封严密。

- 墙面防潮层涂刷均匀，无漏刷。

- 蓄水试验24小时后，楼下及相邻房间无渗漏痕迹。

七、综合结论

本工程卫生间及浴室区域通过地面防水层、墙面防潮层、顶棚防潮涂层的综合设置，形成完整的防水防潮体系。材料选用符合国家现行标准，构造做法满足规范要求，节点处理细致可靠，能够有效防止水分渗透及潮气侵蚀，保证建筑使用功能和室内环境质量。