徽厅聚绿·天井承合项目——结构材料耐久性设计说明（方案阶段）

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践

编制阶段：建筑方案设计阶段

编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文4.2.8 第2款第1条

2. 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019

3. 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015版）

---

一、耐久性提升措施（混凝土结构）

本项目通过**提高钢筋保护层厚度**与**采用高耐久混凝土**，提升混凝土结构构件的耐久性，满足条文第2款第1条要求：

1.  提高钢筋保护层厚度

    - 一类环境下，梁、柱等主要受力构件的钢筋保护层厚度由规范最小值20mm提高至25mm；

    - 板、墙等构件的钢筋保护层厚度由15mm提高至20mm，有效延缓钢筋锈蚀，延长结构使用寿命。

2.  采用高耐久混凝土

    - 混凝土强度等级：柱C40、梁/板/墙C35，均采用**低水胶比（≤0.45）**配制，降低混凝土孔隙率，提升抗渗性能；

    - 掺入优质矿物掺合料（粉煤灰或矿粉），改善混凝土内部结构，增强抗冻、抗氯离子渗透能力；

    - 混凝土抗渗等级≥P8，可有效抵御环境侵蚀，提升长期耐久性。

二、合规性说明

本项目通过提高钢筋保护层厚度、采用高耐久混凝土的措施，显著提升了混凝土结构材料的耐久性，符合《绿色建筑评价标准》4.2.8条文第2款第1条要求，评定为达标（10分）。

备注：本文件为方案阶段设计说明，非正式施工/检测文件，实际项目实施后将补充完整材料检测报告。
