黄山歙县徽城镇历史街区改造项目卫生间、浴室防水防潮设计图及技术参数说明

依据规范：《住宅室内防水工程技术规范》（JGJ 298-2013）、《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）

一、设计图核心参数（对应施工图纸）

1.1 平面与剖面设计要点

| 部位 | 设计参数 | 图纸标注要求 |
| --- | --- | --- |
| 地面防水层 | 厚度 1.5mm 聚氨酯防水涂料，上翻至墙面 300mm，淋浴区上翻至 1800mm | 地面 / 墙面剖面图标注防水层厚度、上翻高度、收边节点 |
| 墙面防潮层 | 20mm 厚水泥砂浆防潮层 + 耐水腻子 + 防水乳胶漆，高度至吊顶底 | 墙面剖面图标注防潮层构造层次、高度 |
| 顶棚防潮层 | 轻钢龙骨 + 防水石膏板 + 耐水腻子 + 防水乳胶漆，板缝贴防水带 | 顶棚剖面图标注龙骨间距、板材规格、防潮构造 |
| 排水坡度 | 地面向地漏找坡，坡度≥1%，地漏周边 500mm 范围内坡度≥2% | 平面图标注坡度方向、地漏位置、标高差 |
| 节点构造 | 管根、阴阳角、门槛石处做圆弧过渡 + 附加层（宽度≥200mm） | 节点大样图标注圆弧半径、附加层范围 |

1.2 关键节点大样（文字版）

- 地面 - 墙面交接：防水层上翻 300mm，阴阳角做 R=50mm 圆弧，附加层覆盖交接处上下各 100mm。

- 管根部位：管道周围凿成凹槽（宽 20mm× 深 20mm），填充密封膏后做防水层 + 附加层。

- 地漏部位：地漏周边 500mm 范围内坡度≥2%，防水层深入地漏口≥50mm。

- 门槛石部位：防水层延伸至门槛石外侧 20mm，与房间地面防水层搭接≥100mm。

二、防水防潮核心措施

2.1 地面防水措施

- 构造层次：结构层→找平层（20mm 水泥砂浆）→防水层（1.5mm 聚氨酯）→保护层（20mm 细石混凝土）→面层（防滑地砖）。

- 施工要求：

  - 找平层平整度偏差≤3mm/2m，无起砂、空鼓。

  - 防水层分 2 遍涂刷，纵横交叉，总厚度≥1.5mm，干燥后做蓄水试验（蓄水深度 20-30mm，24 小时无渗漏）。

  - 保护层强度≥C20，分格缝间距≤4m，缝宽 5-10mm，填充密封胶。

- 排水保障：地面向地漏找坡≥1%，地漏标高低于周边地面 5-10mm，确保无积水。

2.2 墙面防潮措施

- 构造层次：砌体墙→界面剂→20mm 防潮水泥砂浆→耐水腻子→防水乳胶漆（2 遍）。

- 施工要求：

  - 防潮水泥砂浆配合比为 1:3（水泥：砂），掺加 3% 防水剂。

  - 墙面与地面交接处，防潮层与防水层搭接≥100mm。

  - 淋浴区墙面防水层上翻至 1800mm，替代防潮层。

- 通风辅助：卫生间、浴室设置排风扇，换气次数≥10 次 / 小时，降低室内湿度。

2.3 顶棚防潮措施

- 构造层次：楼板底→轻钢龙骨（间距≤600mm）→防水石膏板（厚度 12mm）→耐水腻子→防水乳胶漆。

- 施工要求：

  - 龙骨与楼板采用膨胀螺栓固定，间距≤800mm，防止变形。

  - 石膏板板缝贴 50mm 宽防水带，避免开裂返潮。

  - 顶棚与墙面交接处做圆弧过渡，减少水汽积聚。

2.4 特殊部位加强措施

- 管根：管道周围做 R=30mm 圆弧，附加层宽度≥200mm，密封膏嵌缝。

- 阴阳角：做 R=50mm 圆弧，附加层覆盖上下各 100mm。

- 门槛石：防水层延伸至门槛石外侧，与房间地面防水层搭接，防止水向外渗透。

三、技术参数要求标准

3.1 防水性能参数

| 项目 | 技术要求 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面防水层厚度 | ≥1.5mm（聚氨酯防水涂料） | 《聚氨酯防水涂料》（GB/T 19250-2013） |
| 蓄水试验 | 24 小时无渗漏，蓄水深度 20-30mm | 《住宅室内防水工程技术规范》（JGJ 298-2013） |
| 排水坡度 | 地面≥1%，地漏周边≥2% | 《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013） |
| 附加层宽度 | 管根、阴阳角处≥200mm | 规范节点构造要求 |

3.2 防潮性能参数

| 项目 | 技术要求 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 防潮水泥砂浆强度 | ≥M15 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T 98-2010） |
| 防水乳胶漆耐水性 | 浸泡 96 小时无起泡、脱落 | 《合成树脂乳液内墙涂料》（GB/T 9756-2018） |
| 室内湿度控制 | 相对湿度≤70%（长期） | 设计使用要求 |
| 排风扇换气次数 | ≥10 次 / 小时 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012） |

3.3 材料性能参数

| 材料名称 | 核心性能参数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度≥2.0MPa，断裂伸长率≥500%，耐候性≥15 年 | 《聚氨酯防水涂料》（GB/T 19250-2013） |
| 防水水泥砂浆 | 抗压强度≥M15，抗渗等级≥P6 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T 98-2010） |
| 防水石膏板 | 吸水率≤10%，遇水变形率≤0.3% | 《建筑用石膏制品》（GB/T 9775-2008） |
| 中性硅酮密封胶 | 拉伸粘结强度≥0.6MPa，模量≤0.4MPa | 《硅酮建筑密封胶》（GB/T 14683-2017） |

四、设计与运维衔接要求

- 参数一致性：设计图中的防水层厚度、防潮层构造、排水坡度等参数，需与后续维修管理记录中的维护标准一致。

- 验收标准：施工完成后，地面做 24 小时蓄水试验，墙面、顶棚做淋水试验（30 分钟无渗漏），合格后方可交付。

- 运维要求：每半年检查防水层、防潮层完整性，发现开裂、脱落及时修补；定期清理地漏、排水口，确保排水通畅。

五、结论

本设计说明严格遵循《住宅室内防水工程技术规范》，针对卫生间、浴室的地面、墙面、顶棚制定了系统的防水防潮措施，明确了构造层次、施工要求与技术参数，可有效防止渗漏与返潮，满足 50 年设计使用年限要求，同时适配徽州历史街区改造项目的风貌与功能需求。