本项目的装饰装修建筑材料的具体设置如下：

一、外饰面材料

1、建筑外立面：保留原有红砖墙面，经清洗、加固处理后，表面涂刷透明渗透型保护剂，增强抗风化、抗腐蚀能力；新增部分采用干挂石材幕墙（花岗岩）和穿孔铝板幕墙。花岗岩厚度不低于25mm，吸水率≤0.6%，抗冻融循环次数≥100次；穿孔铝板表面采用氟碳喷涂工艺，涂层厚度≥40μm，耐候性、耐腐蚀性能优异，使用寿命不低于20年。

2、屋面材料：种植屋面部分选用耐根穿刺防水卷材与蓄排水板，确保长期使用不渗漏；非种植屋面采用压型钢板屋面，表面镀铝锌处理，耐腐蚀等级达到C4环境要求，使用寿命不低于30年。

3、外门窗：选用断桥铝合金型材，表面氟碳喷涂处理，耐久性优良；中空玻璃采用Low-E镀膜，氩气填充，密封胶条采用三元乙丙橡胶，确保长期气密、水密性能。

二、防水和密封材料

1、防水材料：屋面防水层采用SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎），厚度不低于4mm，低温柔度≤-25℃，耐热性≥105℃，使用寿命不低于20年；地下室及卫生间防水采用聚氨酯防水涂料，拉伸强度≥2.0MPa，断裂伸长率≥500%，耐久性优良；种植屋面选用耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材（铜胎或聚酯胎），耐根穿刺性能通过国家权威机构检测。

2、密封材料：外墙板缝、幕墙接缝采用硅酮耐候密封胶，位移能力≥±25%，耐老化性能优异；门窗框与墙体接缝采用聚氨酯发泡填缝剂，外口用硅酮密封胶收口，确保长期密封效果；屋面变形缝、伸缩缝处采用成品变形缝装置，内置橡胶密封条，耐久性好且便于更换。

三、室内装饰装修材料耐久性好、易维护

1、地面材料：展览空间、公共走廊采用防滑等级达到Ad级的微晶石或花岗岩，硬度高、耐磨性强，表面易清洁维护；休闲服务空间采用PVC同质透心地胶，表面经PU处理，耐磨层厚度≥0.5mm，耐污、防滑且易于日常清洁；卫生间地面采用防滑瓷砖，吸水率≤0.5%，耐酸碱、易清洁。

2、墙面材料：展览空间墙面采用环保无机涂料，耐擦洗次数≥5000次，抗菌防霉，易于维护；公共区域采用耐水、耐擦洗的环保乳胶漆，光泽度适中，便于日常清洁；办公空间采用硅藻泥或环保壁纸，具有一定的吸音调湿功能，表面易打理。

3、天花材料：公共区域采用铝合金方板吊顶，表面氟碳喷涂，抗腐蚀、不变色、易拆卸维护；展览空间采用开放式金属格栅吊顶，便于管线检修与灯具维护；办公空间采用矿棉吸音板，防火等级A级，表面可擦洗，易维护。

4、固定家具及装饰构件：固定展柜、服务台等选用E0级环保板材，表面覆耐磨饰面层，耐划伤、易清洁；五金配件选用不锈钢或镀铬件，启闭次数≥10万次，确保长期使用性能。

以上装饰装修材料措施，确保项目满足三星级绿色建筑评价标准要求。