防水、防潮措施及技术参数要求说明

一、编制依据

《屋面工程技术规范》GB 50345

《地下工程防水技术规范》GB 50108

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

二、适用范围

本项目卫生间、清洁间、无障碍卫生间等涉水区域。

三、构造要点

地面防水构造层次包括：饰面层（防滑瓷砖）、粘结层（聚合物水泥砂浆）、防水层（聚氨酯防水涂料）、找平层：（1:3水泥砂浆）、结构层（钢筋混凝土楼板）

四、施工质量控制要点

基层处理：基层应坚实、平整、干燥，无浮灰、油污、疏松物；

附加层施工：管根、地漏、阴阳角等节点部位先涂刷一道防水附加层；

防水层涂刷：分层涂刷，每遍干燥后再涂刷下一遍，前后两遍方向垂直，确保涂层均匀无漏涂；

闭水试验：防水层施工完成后进行24h闭水试验，最浅处水深不小于20mm，无渗漏为合格；

成品保护：防水层施工后及时保护，避免后续工序破坏，保护层施工前严禁穿凿、钻孔。