4.1.6卫生间及潮湿房间防水防潮专项说明

针对“青衿·筑境”综合展览馆内的公共卫生间、无障碍卫生间及保洁盥洗室，本项目严格执行国家及行业防水防潮标准，具体措施及材料要求说明如下：

一、相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明

1.地面防水设计措施与参数：

防水层设置：所有公共卫生间及潮湿房间地面均设置独立的柔性防水层。采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料或JS聚合物水泥防水涂料。

上翻构造：墙面四周防水层沿墙体上翻，高出完成面不小于300mm；对于洗手台背面及保洁池（拖把池）区域，防水层上翻高度不小于1200mm。

节点附加层：地漏、大便器、下水管道穿过楼板的根部，以及阴阳角交接处，必须先做防水附加层（宽度不小于250mm），并嵌填密封材料，确保无渗漏隐患。

找坡与排水：地面需进行1%的结构找坡，坡向地漏，确保地面无积水。

2.墙面防潮/防水设计措施：

墙面防潮基层：卫生间墙面采用防水砂浆进行找平处理。

饰面层：满贴低吸水率的防滑、防潮瓷砖。瓷砖勾缝采用具有防霉、防水性能的环氧彩砂或专用填缝剂，阻断水汽渗入墙体内部。

3.顶棚防潮设计措施：

吊顶材料：卫生间顶棚统一采用微孔铝扣板吊顶或防潮型纸面石膏板（配合防潮耐水腻子及防霉乳胶漆）。

基层处理：吊顶上方的结构楼板底面及管道表面，需喷涂一层防结露、防潮涂料，防止冷凝水滴落。

排风除湿：结合暖通设计，卫生间顶部配备高效机械排风系统，保持空间负压，加速水汽排出，从根本上解决防潮问题。

二、防水、防潮相关材料的决算清单

| 材料名称 | 规格型号及技术要求 | 使用部位 | 单位 | 数量(示例) | 备注(环保与双碳要求) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单组分聚氨酯防水涂料 | 厚度≥1.5毫米，拉伸强度≥1.9MPa | 卫生间地面及局部墙面上翻 | 平方米 | 350 | 需满足十环认证，低VOC排放 |
| 聚合物防水砂浆 | 抗渗等级≥P6 | 卫生间墙面找平层 | 立方米 | 12 | 绿色建材，无毒无害 |
| 防潮型纸面石膏板 | 厚度12mm，吸水率≤5% | 卫生间/盥洗室顶棚 | 平方米 | 420 | 龙骨需做防锈防腐处理 |
| 微孔铝扣板吊顶 | 600×600毫米，厚度0.8毫米 | 核心区公共卫生间顶棚 | 平方米 | 280 | 表面经防潮防腐滚涂处理 |
| 防霉柔性密封胶 | 中性硅酮，防霉等级0级 | 洁具与墙地面交接缝隙 | 支 | 150 | 耐候性强，长效防霉 |

三、防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告

为满足审查的闭环要求，此项需要材料供应商或总包单位配合提供以下电子版扫描件（PDF格式）并打包上传：

产品合格证与说明书：决算清单中提及的所有防水涂料、防潮石膏板、防霉胶的出厂说明书。

第三方物理性能检测报告：重点提供防水涂料的“不透水性”、“拉伸强度”、“断裂伸长率”检测报告，以及石膏板的“吸水率”测试报告。

环保检测报告（呼应绿建目标）：本项目为绿色建筑设计，所用防水防潮材料必须提供有害物质限量检测报告（如VOC、游离甲醛释放量检测），证明其不对室内空气质量造成污染。