防水防潮材料产品说明书

目录

1. JS聚合物水泥基防水涂料（II型）

2. 水泥基渗透结晶型防水涂料

3. 聚乙烯丙纶防水卷材

4. 防水砂浆（掺防水剂）

5. 环保密封胶系列（聚氨酯发泡/硅酮耐候）

6. 水泥基界面剂/加固剂

7. 止水坎混凝土（C20细石）

8. 防水美缝剂

9. 聚乙烯薄膜防潮层

1 JS聚合物水泥基防水涂料（II型）

1.1 产品概述

由优质水泥、石英砂为基料，复合高分子聚合物乳液制成的双组分水性防水涂料，固含量≥65%，环保低VOC，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 室内环境要求。

1.2 核心参数

项目 指标

固体含量 ≥65%

拉伸强度 ≥1.2MPa

断裂延伸率 ≥80%

不透水性 0.3MPa，30min不透水

干燥时间 表干≤4h，实干≤24h

适用温度 -5℃～40℃

1.3 适用范围

卫生间地面、淋浴区墙面（1.8m高满刷）、干区墙面（300mm高翻边）、门口外伸300mm防潮圈，适配本项目卫生间、公共服务区等潮湿区域防水。

1.4 施工要点

1. 基层平整坚实，含水率≤9%，无浮灰、油污；

2. 双组分按配比搅拌均匀，静置5min后使用，严禁加水；

3. 分2-3遍涂刷，交叉涂刷形成无接缝防水膜，总厚≥1.5mm；

4. 阴阳角做圆弧过渡，管根、洞口附加网格布加强层；

5. 实干后做24h闭水试验，无渗漏方可进行下道工序。

1.5 包装与储存

包装：20kg/组（液料10kg+粉料10kg）

储存：密封存放于阴凉干燥处，避免霜冻，保质期6个月

2 水泥基渗透结晶型防水涂料

2.1 产品概述

以水泥、石英砂为基料，掺加活性化学物质制成的刚性防水涂料，通过渗透结晶形成防水屏障，兼具防水、抗渗、防腐性能，适配混凝土基层防潮防渗。

2.2 核心参数

项目 指标

固含量 ≥92%

抗压强度 ≥40MPa

抗渗压力 ≥0.8MPa

粘结强度 ≥1.0MPa

干燥时间 表干≤4h，实干≤12h

2.3 适用范围

卫生间墙根反坎、管根、阴阳角附加层，混凝土楼板、墙体等结构基层防水，适配本项目高防潮需求区域。

2.4 施工要点

1. 混凝土基层凿毛处理，清理干净并湿润至无明水；

2. 粉料按水灰比2:1搅拌均匀，分2遍涂刷；

3. 涂刷后保持湿润养护3-5d，增强结晶效果；

4. 与JS防水涂料配套使用，形成刚柔结合防水体系。

2.5 包装与储存

包装：25kg/袋

储存：干燥通风处，避免受潮，保质期12个月

3 聚乙烯丙纶防水卷材

3.1 产品概述

由聚乙烯膜与丙纶无纺布复合制成的高分子防水卷材，耐穿刺、耐老化、抗拉伸，300g/m²标准规格，适配地面及墙体基础防潮。

3.2 核心参数

项目 指标

单位面积质量 ≥300g/㎡

拉伸强度 ≥150N/50mm

断裂延伸率 ≥200%

不透水性 0.3MPa，30min不透水

耐热度 90℃，无流淌、起泡

3.3 适用范围

本项目地面基础防潮层、墙体垂直防潮层，与水泥基胶粉配套施工，形成整体防潮体系。

3.4 施工要点

1. 基层平整压实，含水率≤10%，阴阳角做圆弧；

2. 配套水泥基胶粉按配比搅拌，均匀涂刷在基层及卷材背面；

3. 卷材顺坡铺贴，搭接宽度≥100mm，接缝压实密封；

4. 卷材拼接处采用专用密封胶封边，杜绝翘边、空鼓。

3.5 包装与储存

包装：100㎡/卷

储存：平放于阴凉干燥处，避免日晒，保质期18个月

4 防水砂浆（1:3 掺5%防水剂）

4.1 产品概述

由水泥、中砂按1:3配比，掺加5%高效防水剂制成的防潮砂浆，具有良好的抗渗、防潮性能，适配墙身水平及垂直防潮层施工。

4.2 核心参数

项目 指标

抗压强度 ≥15MPa（M15）

抗渗等级 ≥P6

凝结时间 初凝≥45min，终凝≤12h

粘结强度 ≥0.8MPa

4.3 适用范围

本项目墙身水平防潮层（地面下60mm处）、垂直防潮层（墙体根部），构建整体防潮屏障。

4.4 施工要点

1. 基层清理干净，洒水湿润至无明水；

2. 按配比搅拌均匀，静置3min后复拌使用；

3. 水平防潮层厚度20mm，垂直防潮层厚度15-20mm；

4. 施工后养护7d，避免开裂，确保防潮效果。

4.5 包装与储存

包装：40kg/袋（防水剂）+ 袋装水泥、中砂配套

储存：防水剂密封存放，水泥、砂干燥存放，保质期6个月

5 环保密封胶系列

5.1 聚氨酯发泡密封胶

5.1.1 产品概述

单组分低VOC聚氨酯发泡胶，发泡倍率高、粘结力强，环保无污染，适配管根、洞口、缝隙封堵。

5.1.2 核心参数

项目 指标

发泡倍数 ≥20倍

粘结强度 ≥0.3MPa

适用温度 -10℃～40℃

VOC含量 ≤50g/L（符合绿建要求）

5.1.3 适用范围

本项目卫生间管根、墙体洞口、门窗周边缝隙封堵，阻断水汽渗透。

5.2 中性硅酮耐候密封胶（防霉防水型）

5.2.1 产品概述

中性固化防霉硅酮胶，耐候性、防水性、防霉性优异，适配洁具、门框、石材节点密封。

5.2.2 核心参数

项目 指标

位移能力 ±25%

防霉等级 0级（无霉斑）

粘结强度 ≥1.0MPa

耐老化 1000h无开裂、脱胶

5.2.3 适用范围

卫生间洁具安装、门框底部、石材与瓷砖收口处密封，确保防水防霉。

5.3 施工要点

1. 基层干燥、无油污、无浮灰，缝隙宽度控制在5-20mm；

2. 聚氨酯发泡胶填充饱满后，表面用密封胶封边；

3. 硅酮胶均匀打胶，压实抹平，避免气泡；

4. 实干前避免触碰，确保密封效果。

5.4 包装与储存

包装：600ml/支

储存：阴凉干燥处，避免阳光直射，保质期12个月

6 水泥基界面剂/加固剂

6.1 产品概述

绿色建材认证水泥基界面剂，渗透力强，提升基层与防水材料的粘结力，减少空鼓、脱落，适配防水基层预处理。

6.2 核心参数

项目 指标

固含量 ≥45%

粘结强度 ≥1.2MPa

耐水性 浸泡7d无开裂、脱落

环保等级 绿色建材认证（符合绿建要求）

6.3 适用范围

本项目防水施工前基层处理，包括混凝土、砂浆基层，增强防水材料附着力。

6.4 施工要点

1. 基层清理干净，洒水湿润至无明水；

2. 界面剂按配比稀释，均匀涂刷1-2遍；

3. 涂刷后自然晾干至不粘手，再进行防水施工；

4. 避免漏涂，确保基层全覆盖。

6.5 包装与储存

包装：20kg/桶

储存：密封存放于阴凉处，避免霜冻，保质期6个月

7 止水坎混凝土（C20细石）

7.1 产品概述

C20强度等级细石混凝土，骨料粒径≤5mm，和易性好，适配卫生间墙根反坎施工，阻断地下水汽上渗。

7.2 核心参数

项目 指标

立方体抗压强度 ≥20MPa

坍落度 50-80mm

初凝时间 ≥45min

抗渗等级 ≥P6

7.3 适用范围

本项目卫生间墙根200mm高混凝土反坎，与楼板一次性浇筑，形成防水止水屏障。

7.4 施工要点

1. 基层凿毛清理，洒水湿润，铺设同强度水泥砂浆结合层；

2. 支设模板，确保反坎高度200mm、宽度与墙体一致；

3. 浇筑细石混凝土，振捣密实，表面抹平；

4. 养护≥7d，达到强度后方可进行后续施工。

7.5 储存与使用

水泥、砂石、外加剂干燥存放，随拌随用，严禁使用过期混凝土。

8 防水美缝剂

8.1 产品概述

防霉抗菌型防水美缝剂，固化后硬度高、防水性强、不易发霉，适配瓷砖缝隙防水填缝，符合绿建室内环境要求。

8.2 核心参数

项目 指标

固化后硬度 ≥3H

防霉等级 0级

防水性 长期浸泡不渗水

VOC含量 ≤30g/L

8.3 适用范围

本项目卫生间、公共服务区瓷砖缝隙填缝，构建缝隙防水体系，杜绝渗水发霉。

8.4 施工要点

1. 瓷砖缝隙清理干净，无灰尘、积水、杂质；

2. 美缝剂搅拌均匀，装入胶枪均匀打胶；

3. 多余胶液及时擦除，固化后（24h）可正常使用。

8.5 包装与储存

包装：300ml/支

储存：阴凉干燥处，保质期12个月

9 聚乙烯薄膜防潮层

9.1 产品概述

0.2mm厚聚乙烯薄膜，柔韧性好、防潮性强，适配楼地面防潮隔离层，阻隔地下潮气上升。

9.2 核心参数

项目 指标

厚度 0.2mm

拉伸强度 ≥15MPa

断裂延伸率 ≥200%

透湿性 极低（防潮专用）

9.3 适用范围

本项目各楼层地面防潮层，铺设于防水砂浆之上，形成双层防潮体系。

9.4 施工要点

1. 基层平整压实，无尖锐杂物；

2. 薄膜满铺，搭接宽度≥100mm，用胶带密封搭接处；

3. 薄膜铺设后避免破损，及时进行细石混凝土找平施工。

9.5 包装与储存

包装：50kg/卷（约200㎡/卷）

储存：平放于干燥处，避免日晒、刺破，保质期18个月

10 通用质量与验收要求

1. 所有材料均需提供合格证、检测报告、绿色建材认证证书（如需），符合国家现行规范及项目绿建要求；

2. 材料进场后需抽检，各项指标达标后方可使用；

3. 各工序施工完成后，需通过隐蔽工程验收，留存验收记录